关节轴承型号及结构

■关节轴承型号及结构

FZF系列自润滑关节轴承由内圈(轴圈)和外圈（座圈）组成。根据轴承内外圈采用材料的不同，GE…FZF系列向心关节轴承分为GE…HFZF01、GE…HFZF05（GE…EFZF05、GE…XFZF05）、GE…HFZF056（GE…EFZF056、GE…XFZF056）三种型号；GEW…FZF系列向心关节轴承分为GEW…HFZF02、GEW…HFZF05（GEW…XFZF05）、GEW…HFZF056（GEW…XFZF056）、GEW…HFZF06四种型号； GX…FZF系列推力关节轴承分为GX…FZF05、GX…FZF056两种型号；GAC…FZF系列角接触关节轴承分为GAC…FZF05一种型号。不同型号轴承的结构见下表所示。

简图按三环新样本的画—具体细节有所变化

FZF系列自润滑关节轴承的结构

| 轴承型号 | 自润滑材料 | 简图 | 结构说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GE…HFZF01 | FZF011 |  | 轴承内圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光；外圈基体材料一般采用轴承钢（不锈钢），其球形工作表面为自润滑材料。 轴承由内圈和可轴向分离的双半外圈所组成。 |
| GEW…HFZF02 | FZF021 |  |  |
| GEW…HFZF06 | FZF061 |  |  |
| GE…HFZF05 | FZF053 |  | 轴承内圈或外圈基体材料为特制铜合金，球形表面镶嵌固体润滑剂；外圈或内圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由内圈和可轴向分离的双半外圈所组成。 |
| GEW…HFZF05 | FZF053 |  |  |
| GE…XFZF05 | FZF053 |  | 轴承内圈或外圈基体材料为特制铜合金，球形表面镶嵌固体润滑剂；外圈或内圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由内圈和可径向分离的双缝外圈（即剖分外圈）所组成。 |
| GEW…XFZF05 | FZF053 |  |  |
| GE…EFZF05 | FZF053 |  | 轴承内圈基体材料为特制铜合金，球形表面镶嵌固体润滑剂；外圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由内圈和可做成单开缝的整体外圈所组成。 |
| GEW…HFZF056 | FZF056 |  | 轴承内圈或外圈基体材料一般采用轴承钢（不锈钢），其球形工作表面为铜合金，并镶嵌固体润滑剂；外圈或内圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由内圈和外圈所组成，H表示外圈为可轴向分离的双半外圈，X表示外圈为可径向分离的双缝外圈（即剖分外圈）。 |
| GEW…XFZF056 | FZF056 |  |  |
| GE…HFZF056 | FZF056 |  | 轴承内圈或外圈基体材料一般采用轴承钢（不锈钢），其球形工作表面为铜合金，并镶嵌固体润滑剂；外圈或内圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由内圈和外圈所组成，H表示外圈为可轴向分离的双半外圈，X表示外圈为可径向分离的双缝外圈（即剖分外圈）。 |
| GE…XFZF056 | FZF056 |  |  |
| GE…EFZF056 | FZF056 |  | 轴承内圈基体材料一般采用轴承钢（不锈钢），其球形工作表面为铜合金，并镶嵌固体润滑剂；外圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由内圈和可做成单开缝的整体外圈所组成。 |
| GX…FZF05 | FZF053 |  | 轴承座圈基体材料为特制铜合金，球形表面镶嵌固体润滑剂；轴圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由座圈和轴圈所组成。 |
| GX…FZF056 | FZF056 |  | 轴承座圈基体材料一般采用轴承钢（不锈钢），其球形工作表面为铜合金，并镶嵌固体润滑剂；轴圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光。 轴承由座圈和轴圈所组成。 |
| GAC…FZF05 | FZF053 |  | 轴承内圈一般采用轴承钢（不锈钢）淬火，球形表面镀硬铬、抛光；外圈基体材料为特制铜合金，球形表面镶嵌固体润滑剂。 轴承由内圈和外圈所组成。 |
| 蘑菇头 （人字门底枢轴承） | FZF053 |  | 承轴巢球衬基体材料为特制铜合金，球形表面镶嵌固体润滑剂；球头采用碳素结构钢或合金钢，表面一般堆焊不锈钢。 |